Akustické panely a obklady školka Baarova 36 specifikaci z technické zprávy původní PD

Vyztužený povrch je požadován pouze u stěnového obkladu (TZ to formuluje jako „z nárazuvzdorného akustického stěnového obkladu“)

Požadavky na stropní panely

Pro zlepšení akustických vlastností tříd bude na stropě instalován akustický stropní podhled s přímou instalací na strop. Akustický lepený stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,25. Obsah CO2 max 7 Kg CO₂ equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Panely systému mají natřenou rovnou boční hranu se skosením okrajů, tloušťka panelu 40 mm, rozměry panelu 1200 x 600 mm. Panely se lepí přímo ke stropní konstrukci a vytvářejí tak podhled s hladkým vzhledem. Vnější obvod podhledu je ukončen systémovým dřevěným profilem bílé barvy (40 pozic délky 3,6 m = celkem 144 bm).

Zešikmené hrany vytvářejí dojem úzkých drážek mezi panely. Panely jsou v případě instalace šroubováním demontovatelné. Hmotnost celkové instalace je cca 5 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené z minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S0500-N, světelná odrazivost 85%. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra.

Požadavky na panely na stěnách

Na stěny tříd bude aplikován akustický stěnový obklad ve formě nástěnek. Rozmístění na stěnách bude provedeno až na základě vybavení jednotlivých tříd nábytkem. V rámci stavebních prací bude dodáno 14 ks nástěnek o rozměrech 2700 x 600 mm do každé z tříd a po jednom kusu do zádveří a chodby, celkem 30 ks včetně plechových lemovacích profilů (s neostrými rohy). Nástěnky jsou z nárazuvzdorného akustického stěnového obkladu se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,0. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Artikulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110 min. 230. Panely systému mají rovnou boční hranu, tloušťka panelu je 40 mm. Panely se instalují přímo na podkladní konstrukci s obvodovým U-profilem se systémovými, neostrými rohy. Formát se dá upravovat řezem (jistě zádveří a chodba). Systém podle DIN 18032 část 3 a splňuje požadavky odpovídající třídě 1A. Hmotnost celkové instalace je do 5 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Tepelný odpor panelů je Rp=1,0 m²°C/W. Viditelný povrch panelu je pokryt nárazuvzdornou silnou tkaninou ze skelných vláken v barvě bílá 085 nebo dle vzorníku výrobce. Nejbližší barevný vzorek NCS: S1002-Y. Světelná odrazivost povrchu je 78%. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra.

Panely - technická místnost

Technická místnost s výměníkem 1.15 bude obložena akustickou izolací zabraňující přenosu akustického hluku z výměníku do okolních místností. Akustický stropní a stěnový systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,0, αp 125Hz =0,45. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Panely jsou instalovány do těsně instalovaného (eventuelně zavěšeného) rastru T24. Panely systému mají rovnou boční hranu, tloušťka panelu je 50 mm a rozměr jednoho panelu 1200 x 1200 mm. Dodávkou stavby je kompletní systém, tj. panely včetně rastru a kotevních prvků. Hmotnost celkové konstrukce je do 5 kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené z minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S0500-N, světelná odrazivost 80%. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo stíráním prachu.

- akustický obklad stěn tl. cca 40 mm

- Penetrace povrchu

- Lepidlo s perlinkou + štuková vrstva tl. cca 5 mm

- Penetrace + 2x malba

celková tloušťka [mm] ~ 45